Waxing Instructions for Wax Future Wall Speed WC

| Typ servisu | Aplikace | Mode BA | Speed |
| --- | --- | --- | --- |
| Service | Naneste tenkou vrstvu vosku |  |  |
|  | Yellow wax 2 lampy | 2 | 11 |
|  | Red wax 2 lampy | 2 | 8 - 7 |
| Racing | Naneste tenkou vrstvu vosku |  |  |
|  | Yellow wax 2 lampy | 3 – 4 | 8 - 11 |
|  | Red wax 2 lampy | 3 - 4 | 8 |
|  | Blue wax 2 lampy | 4 | 4 - 5 opakujte |
| World Cup Program* Racing | Pracujte pouze s tlustou vrstvou vosku a vždy nechte lampy běžet po celé délce kolejnice - nezkracujte vzdálenost pomocí magnetu! |  |  |
|  | Yellow Wax 1 lampa | 5 | 10 |
|  | Red Wax 1 lampa | 6 | 10 |
|  | Blue Wax 2 lampy | 7 | 7 - 8 |
| * Módy BA 8 a 9 jsou programy určené pro velmi intenzivní voskování pro závody. Zpravidla vždy používejte maximální rychlost. V případě potřeby může být rychlost snížena, ale nikdy nesmí být pomalejší než rychlost 8. Používejte jednu zářivku pro měkké a středně tvrdé vosky, obě lampy pro tvrdé vosky. Tento proces je naprogramován na 20, resp. 30 cyklů tam a zpět, následuje 30 minut přestávka, aby se skluznice zchladila, pak se proces opakuje. Jedná se o nekonečný cyklus a zastaví se pouze při vypnutí. Vždy se ujistěte, že v blízkosti není nic hořlavého (nebezpečí požáru). Doporučujeme voskovat během pracovní doby (tj. když je obsazena dílna). Použijte 1 lampu pro měkké a středně vosky. Tip pro World Cup Program* Racing: nejprve pracujte s tvrdým voskem (vysoký bod tání), aby se vosk vsáhl hluboko do skluznice. Následně v další vrstvě naneste speciální vosk dle sněhových podmínek. Ujistěte se, že na skluznici je vždy dostatečná vrstva vosku během voskovacích cyklů (vosk nanášejte na voskovacím válci nebo nakapáním pomocí žehličky). Běžecké lyže voskujte vždy pouze s 1 lampou. (Zejména běžky s konstrukcí honey-comb (včelí plástev) jsou velmi senzitivní). |  |  |  |